마석모란공원 민족민주열사묘역

스테인리스 계단 난간 설치 공사 시방서

2013. 11.

- 목  차 -

1. 일반사항

2. 자  재

3. 시  공

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 금속제 난간류에 대하여 규정한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의해당 사항에 따른다.

○ 50220 용접

1.3 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

○ KS D 3536 기계구조용 스테인리스강관

○ KS D 7014 스테인리스강 피복 아크 용접봉

1.4 성능요구사항

난간의 시공에 세트 앵커를 설치하여 난간을 고정하는 공법을 적용하는 경우, 설치된 난간은 난간상단에 임의의 방향으로 작용하는 90㎏의 집중하중에 안전한 내력을 가져야 한다.

1.5 제출물

1.5.1 자재제품자료

다음 품목에 대한 제조업자의 제품 자료

○ 금속난간

금속난간의 종류별로 재료 및 마감방법, 제품규격, 사용되는 고정철물의 종류 및 성능,  시공방법 및 설치 자료가 포함되어야 한다.

1.5.2 시공 상세도면

○ 난간 시공 상세도면

난간의 설치, 접합, 정착에 관한 평면, 입면, 단면 상세도와 부속재 및 고정철물의 위치, 재질, 규격, 현장 용접 위치가 표기된 시공상세도

1.6 용접공의 자격

용접공은 "한국산업훈련관리공단"에서 발행한 용접 관련 기능사 이상의 자격증을 취득한 자로서 자격취득 후 1년 이상 해당 실무에 계속 종사한 자이어야 한다.

1.7 견본시공

감독자가 지정하는 위치에 자재의 종류 및 규격별로 1개소씩 견본 시공을 한다.

1.8 운반, 보관 및 취급

1.8.1 일반조건

현장에 반입된 제품 및 자재는 눈이나 비, 유해물질 또는 흙에 직접 노출되지 않도록 하고 부식이나 변형 또는 충격으로 인한 손상을 입지 않도록 한다. 제품에 녹막이칠이 칠해져 있거나 아연도금 등이 되어 있는 경우 마감칠을 할 때까지 녹막이칠 등이 훼손되지 않도록 한다. 용접봉은 항상 건조 상태를 유지하도록 관리하고 습도가 높은 곳에서나 봉상태로 노출되는 일이 없도록 하며, 용접봉의 피복재가 충격에 의해 벗겨지지 않도록 주의한다.

1.9 용접 환경조건

○ 주위의 기온이 0℃이하일 경우에는 용접을 하면 안 되며, 부득이한 경우 모재 부분의접합부로부터 100㎜ 범위 내에서 36℃이상으로 예열시킨 후 용접을 실시한다.

○ 눈이나 비가 오거나 습도가 높은 경우에는 용접을 할 수 없다. 부득이 할 경우, 눈이나 비로부터 완전 차단하고 용접부를 충분히 건조시킨 후 용접해야 한다.

2. 자재: 스테인리스제 난간

2.1. 재료

○ 난간에 사용하는 스테인리스강관은 KS D 3536의 STS 304 TKC에 적합한 재질로 하며, 난간은 Ø50mm 난간기둥은 Ø25mm로 하며 스테인리스강관의 바같 지름 허용 오차는 KS D 3536의 표 5의 1호로 하고, 두께의 허용 오차는 표 6의 3호로 한다.

○ 후렌지 등에 사용하는 스테인리스강판은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 한다.

○ 스테인리스강관 및 강판은 해로운 구멍 및 레미네이션이 없어야 하며, 기계 연마한 제품으로 하여야 한다.

2.2 제작

○ 부재의 접합은 아르곤용접 또는 동등 이상의 성능이 인정되는 방법으로 하되, 아래와 같은 사항을 준수한다.

- 용접은 전압, 전류, 용접속도, 운봉방법 등을 숙지한 숙련된 용접공이 용접하여야 한다.

- 용접봉은 KS D 7014에 의한 D 308L 제품으로서 끝부분의 색깔이 빨강색인 것을 사용하여야 한다.

- 용접하기 전에 녹, 기름, 페인트, 토사, 철분 및 수분 등의 불순물이 없도록 깨끗이 청소하여야 한다.

- 용접한 후 용접 부위를 미려하게 그라인딩하여야 하며, 표면이 변색된 부분은 현장에서 용접이 진행될 부위를 제외하고 Stain Cleaner 처리를 하여 원상 복구하여야 한다.

3. 시공

3.1 용접

용접은 이 시방서에 명시된 사항 외에 "50220 용접"에 따른다.

3.1.1 바탕준비

○ 모재의 용접부위의 표면은 용접에 앞서 슬래그, 수분, 먼지, 녹슬음, 기름, 녹막이칠 등을 포함한 도료 등의 불순물을 깨끗이 청소하여야 한다.

○ 부재의 가공 절단면은 그라인더 등으로 평활히 마무리한다.

3.1.2 용접기 및 부속설비

○ 용접기는 충분한 용량과 우수한 성능이 있는 것으로 한다.

○ 용접설비는 누전 또는 전력 폭발 등의 위험이 없도록 조치하고 용접광에 의한 피해를 주지 않도록 조치한다.

○ 용융금속 등의 낙하 또는 불티로 인한 화재, 화상의 예방 및 방호설비를 하고, 분말 소화기를 배치한다.

3.1.3 용접

○ 용접의 표면은 평활하며 일정한 골형으로 하고, 용접의 크기는 소요 치수보다 작지않도록 한다.

○ 과도한 살돋음이나 살붙임은 하면 안 되며, 표면 형상이 심히 불규칙해서는 안 된다.

○ 모재와의 접합부위는 전면이 완전히 밀폐되도록 밀실하게 용접하여 수분, 먼지, 기타 불순물로 인한 녹슬음, 떨어짐 등을 방지하도록 한다.

○ 용접 완료 후 슬래그는 제거한다.

○ 부재는 구부림, 비틀림 등의 손상을 받지 않도록 하며, 보관소홀 및 용접열 등으로 인한 변형은 기계적 방법에 의하여 교정하여야 한다.

○ 스테인리스의 경우 용접 후 표면처리를 하고 Stain cleaner를 사용하여 산화를 방지한다.

○ 임시로 가용접을 하는 경우에는 즉시 본용접을 하여야 한다.

3.2 설치

난간을 고정하기 위한 매립철물은 구체 콘크리트 타설시 정확한 위치에 매립 설치되어야 한다.

3.2.1 스테인리스 난간 설치

○ 스테인리스제 난간기둥 및 횡주관은 구체에 매설된 고정철물에 견고히 아크용접하여 고정하되, 고정부위는 시멘트 모르타르로 마감처리하고, 스테인리스제 후렌지를 씌운다.

○ 스테인리스제 난간의 현장이음은 피복 아크용접하여 연결한다.

3.3 현장 품질관리

견본 시공된 난간에 본공사 시작에 앞서 승인된 시공계획서에 따라 성능 요구사항에

따른 집중하중에 대한 안전성을 검사하여야 한다.

3.4 청소 및 보양

3.4.1 청소

설치 후 오염 물질을 청소하되, 이 때 염산 등 산류를 사용하면 안 된다.

3.4.2 보양

납품시 최초 보양 상태가 훼손되지 않도록 유지, 관리하여야 한다.

공사 대상지 사진

오르막 안전 손잡이 공사 대상지	묘역 계단 손잡이 공사 대상지 20개소 중 1개소 예시